	项目名称
	无铅低温玻璃粉制备关键技术及应用

	主要完成人
	刘顺勇、刘文祥

	主要完成单位
	贵州佰博新材料科技有限公司

	推荐单位
	贵阳市科学技术局

	推荐等级
	贵州省科学技术进步奖 二、三 等奖。

	项目简介

	贵州佰博新材料科技有限公司将专利技术成果进行产业化实施，以低温封接玻粉为基础，逐步开发了太阳能电池浆料用玻璃粉、硅半导体钝化玻璃粉、导体烧结用玻璃粉等产品，取代国外进口产品，打破国外技术垄断。项目建设年产200 吨的无铅低熔点玻璃粉装置，形成规模化生产能力。以打破发达国家的技术壁垒和垄断，加速配套高端化学材料技术成熟，促进电子信息产业链上下游的独立完善配套，在源头层面支撑电子产业国产化战略的实施。
项目实现了多用途、多类别无铅低温玻璃粉制备工艺的研究目标，攻克了半导体钝化玻璃粉无铅化生产关键技术，发明了不同应用、不同体系的无铅低温玻璃粉生产方法，解决了低温玻璃粉同时具低软化温度、低膨胀系数问题。
主要技术内容体现在：
  1.项目针对不同的应用领域及要求，采用氧化铋、五氧化二钒、五氧化二磷、二氧化碲、亚锡原料等原料替代铅系玻璃中氧化铅，实现产品的无铅化，同时根据不同体系的配方，采用了不同的生产工艺（包括液相合成、高温熔制温度、保温时间、气体保护以及通氧、真空熔炼等）相结合。生产出较低膨胀系数、适合各种应用的玻璃粉。
  2.采用球磨、砂磨以及气流粉碎相结合工艺，使产品粒径粒度小（1um左右），粒径分别均匀、粒度跨度小。
  3.采用五氧化二钒作为主体原料，开发了太阳能电池背钝化铝浆用玻璃粉，并针对高温原料易挥发特性，项目产品采用了低温真空熔炼方法，有效的解决产品稳定性及一致性问题，同时使太阳能电池转化效率达到23%左右，为太阳能电池行业发展起到了助推作用。
  4.为使半导体钝化玻璃粉具耐高电压、好的工艺特性和高反向击穿电压和机械强度以及冷热冲击能力，通过对原料、配方进行优化，同时对熔制温度、保温时间、熔制材质、以及对熔制气氛进行控制，项目产品指标完全达客户要求并批量采购使用，打破了该项目产品国外技术绝对垄断地位。
  5.针对非晶磁性材料的特殊性能，为保证玻璃粉在非晶磁粉芯材料中具有良好的包覆性、绝缘性、粘结性以及良好的加工性能和低温烧结性能，采用亚锡作为原料，采用液相合成工艺，通过对配方及工艺的调整，成功开发出软化温度280℃、烧结温度低于450℃的低温玻璃粉，并成功应用于非晶磁粉芯产品。
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